## Пасты алмазные

В соответствии с требованиями ГОСТ 25593-83 алмазные пасты должны изготавливаться из порошков природных или синтетических алмазов, наполнителей и связующих веществ.

По консистенции пасты разделяются :  М – мазеобразные   Т – твёрдые   Ж - жидкие.

Пасты должны изготавливаться следующих марок и зернистостей:

| Марка алмазного порошка | Зернистость алмазного порошка диапазонов |
| --- | --- |
|  | узкого | широкого |
| А2, А3, АС2 | 125/100 - 50/40 | 100/63, 63/40 |
| АМ, АСМ, АН, АСН | 60/40 - 5/3 | 60/28 - 5/2 |
| АМ, АСМ | 3/2 - 1/0 | 3/0 - 2/0 |
| АМ1, АСМ1, АМ5, АСМ5 | 1/0,5 - 0,1/0 | - |

По смываемости различаются пасты :

В - смываемые водой    О - смываемые органическими растворителями     ВО - смываемые водой и органическими растворителями.

| Тип пасты | Смываемость | Консистенция |
| --- | --- | --- |
| А | ВО | М, Ж |
| С | В | М, Ж |
| Д | О | М, Ж |
| К | ВО | М, Т |
| Р | В, ВО | М, Ж |
| Е | О | М |
| Ф | ВО | М, Т |
| Б | В, ВО | М |
| Г | О | М, Т |
| Л | ВО | М |
| Х | В | М |
|  | ВО | Т |

Пасты должны выпускаться с нормальной (Н ), повышенной ( П ), высокой ( В ) массовыми долями алмазов. 
Массовая доля алмазов в пасте, цвет пасты и этикетки должны соответствовать указанным в таблице.

| Зернистость алмазного порошка диапазонов: | Массовая доля алмазов в пасте, % | Цвет пасты и этикетки |
| --- | --- | --- |
| узкого | широкого | Н | П | В |  |
| 125/100, 80/63 | 100/63 | 40 | 60 | - | Сиреневый |
| 63/50, 50/40 | 63/40 | 20 | 40 |  |  |
| 60/40, 40/28 | 60/28, 40/20 | 8 | 20 | 40 | Красный |
| 28/20 - 14/10 | 29/14 - 14/7 | 6 | 15 | 30 | Голубой |
| 10/7 - 5/3 | 10/5 - 5/2 | 4 | 10 | 20 | Зелёный |
| 3/2 - 1/0 | 3/0, 2/0 | 2 | 5 | 10 | Жёлтый |
| 1/0,5 - 0,1/0 | - | 2 | 6 | 10 | Не окрашивается |

Пример условного обозначения пасты из синтетических алмазных порошков марки АСМ зернистостью 7/5 с нормальной массовой долей алмазов ( Н ), смываемых водой ( В ), твёрдой консистенции ( Т ), типа С :

Паста алмазная АСМ 7/5 НВТ С ГОСТ 25593-83

Масса алмазов в пастах:

| Зернистость алмазного порошка | Массовая доля алмазов в пасте, % | Масса алмазов (карат ) в одном грамме пасты |
| --- | --- | --- |
| Узкий диапазон зернистостей | Широкий диапазон зернистостей |  |  |
| 125/100; 100/80 ; 80/63 | 100/63 | 40 | 2 |
|  |  | 60 | 3 |
| 63/50; 50/40 | 63/40 | 20 | 1 |
|  |  | 40 | 2 |
| 60/40; 40/28 | 60/28; 40/20 | 8 | 0,4 |
|  |  | 20 | 1 |
|  |  | 40 | 2 |
| 28/20; 20/14; 14/10 | 28/20; 20/10; 14/7 | 6 | 0,3 |
|  |  | 15 | 0,75 |
|  |  | 30 | 1,5 |
| 10/7; 7/5; 5/3 | 10/5; 7/3; 5/2 | 4 | 0,2 |
|  |  | 10 | 0,5 |
|  |  | 20 | 1 |
| 3/2; 2/1 ; 1/0; 1/0,5 0,7/0,3 ; 0,5/0,1 ; 0,3/0 0,1/0; 0,5/0 | 3/0, 2/0 | 2 | 0,1 |
|  |  | 5 | 0,25 |
|  |  | 10 | 0,5 |

Область применения паст в зависимости от типов :

| Тип пасты | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- |
| А | Обработка инвара, берилия, тугоплавких металлов |
| С | Обработка полупроводниковых материалов |
| Д | Обработка цветных металлов и их сплавов |
| К | Обработка драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней |
| Р | Обработка сталей, твёрдого сплава, стекла, заточка режущего инструмента из нитрида бора, полупроводниковых материалов |
| Е | Обработка закалённых сталей, чугуна |
| Ф | Обработка чёрных металлов |
| Б | Обработка поликора, армированных пластмасс, сталей, полупроводниковых материалов |
| Г | Обработка чёрных и цветных металлов, их сплавов, неметаллических материалов |
| Л | Обработка сталей, стекла, полупроводниковых материалов |
| Х | Обработка стекла, полупроводниковых материалов, твёрдых сплавов |

Область применения паст в зависимости от марок алмазных порошков:

| Марка алмазного порошка | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- |
| А2, АЗ, АС2 | Шлифование, грубая доводка различных материалов |
| АМ, АСМ, АН, АСН | Полирование, доводка, тонкое полирование различных материалов (сплавы черных к цветных металлов, цветные металлы, неметаллические материалы) |
| АМ1, АСМ1, АМ5, АСМ5 | Тонкое полирование металлов, сплавов, неметаллических материалов |